关于UV树脂的分子量

树脂的分子量是很重要的一个问题，可以从下几点考虑：

1. 所有的树脂都是一个混合物，不可能是纯的均一的化合物，因此，必须采用平均分子量的概念；

2. 考虑树脂的平均分子量，同时有一个分子量分散系数的概念，如果一个树脂平均分子量是2000，但分散系数是5.0，那么这个树脂的分子量就是几百至上万了，其性能会大打折扣；

3. 树脂的分子链结构决定其最主要性能，也就是树脂性能的主要决定因素，平均分子量是影响树脂性能的重要因素；

4. 绝对不要简单认为树脂的分子量大其性能如何，分子量小其性能又如何？

5.举例说明，比如常规的环氧丙烯酸树脂，其平均分子量也就是500-1000之间，但其粘度和硬度比平均分子量2000的PUA都大，这是因为EA上的双酚A结构和大量羟基所致；

6. 反过来讲，对于同是两官能度的PUA树脂，其分子量越大，必然其双键密度（每克树脂中所含有的双键个数）就会降低，其固化速率应该会下降，如果分子的链结构相同，其刚性会逐渐增大，超过一定分子量后会下降，柔韧性会不断增加，其溶剂溶解性和相溶性会降低，乳化性能也会下降，附着力一般会增加，断裂强度会下降，断裂伸长率会增进；

7. 一般来讲UV树脂的分子量一般不大，几百至几千，很少上万的，建议试验树脂在甲醇中的溶解性，平均分子量较低的EA，PA，PUA在甲醇中都会溶解，无色透明，如果不能溶解，可以说明树脂的分子量较大（估计在5000以上了）。